## Slide 1
Biocomposites producidos a partir de biocarbón de palma para la remoción y recuperación de fósforo desde aguas residuales: Una aproximación a la economía circular.
Por: Nancy Yamile Acelas Soto
Universidad de Medellín
nyacelas@udemedellin.edu.co
@ConMpac

## Slide 2
Fósforo: importante en nutrición de las plantas
La erosión y lixiviación desde el suelo hacia las fuentes de agua
Deterioro en ecosistemas acuáticos
(muerte de especies)
Fertilizantes de fosfato – Agricultura moderna: Roca Fosfórica
Hidroituango
1. Eutrofización
2. Acumulación y disposición de residuos agroindustriales
3. Fuente de fósforo NO renovable (Escasez de P)
1,3 millones de toneladas/año

## Slide 3
3. Fuente de fósforo NO renovable (Escasez de P)
Roca fosfórica: recurso no renovable
Reservas de alta calidad son cada vez más escasas
(50 mil millones de toneladas en Marruecos)
Se estima que el pico de fósforo ocurrirá antes de 2035
demanda superará la oferta
El decrecimiento en la cantidad y calidad de las reservas de P sumado al aumento del precio de la roca fosfórica
Nuevas fuentes y desarrollar métodos sostenibles: para el reciclaje, recuperación y conservación de este vital elemento

## Slide 4
Entrada de Agua Residual
Clarificación preliminar
Tanque de Sedimentación
Tanque de Activación
Tanque de Sedimentación Final
Receptor del agua
Tanque de Homogenización
Tanque de Digestión
Tanque de Almacenamiento
Centrifugas
Gasómetro
Co-generación
MECÁNICA
BIOLÓGICA Y/O QUÍMICA
Otros
Recuperación de fósforo
UNIÓN EUROPEA | ESTADOS UNIDOS | 
91/271/EEC | USEPA 1986 | ACTA DE LA FLORIDA 1994
2.0 mg/L - 1.0 mg/L | < 0.05 mg/L | < 0.01 mg/L
REGULACIÓN PARA LA CONCENTRACIÓN DE FÓSFORO EN EL EFLUENTE FINAL DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Centrífugas

## Slide 5
Materiales con propiedades de intercambio iónico: eficientes para la remoción de fosfato
Proceso de intercambio iónico reversible: posibilidad para recuperar el fósforo adsorbido
Técnica útil y eficiente en términos de capacidad y reversibilidad del proceso
Produce menos cantidad de lodos, alta eficiencia y fácil operación
SO42-
NO3-
HCO3-
NO3-
Cl-
Cl-
SO42-
SO42-
PO43-
HPO42-
H2PO4-
HPO42-
H2PO4-
HCO3-
Principales especies iónicas en aguas residuales
Ineficiencia en la regeneración
Pérdida gradual de la capacidad
Baja selectividad hacia fosfato : especies competitivas
Materiales naturales usados para adsorber fósforo
Arcillas
zeolitas
Baratos
Fácil adquisición
Zeng, L., X. Li, and J. Liu,. Water Research, 2004. 38(5): p. 1318-1326
Yin, H., M. Kong, and C. Fan,. Water Research, 2013. 47(13): p. 4247-4258
Concentración de P en el lodo generado
MÉTODOS DE REMOCIÓN DE FÓSFORO EN AGUAS RESIDUALES
BIOLÓGICO
Eliminación biológica mejorada de fosfato
80 % - 90 % P
QUÍMICO
Remueve formas inorgánicas del fosfato (Al3+, Fe3+)
ADSORCIÓN
Técnica útil y eficiente – Intercambio iónico
Zuthi, M.F.R., et al., Bioresource Technology, 2013 (139): P. 363-374
Zhang, Z., et al., Chinese Journal of Chemical Engineering, 2013, 21(5): p. 564-568.

## Slide 6
PROPIEDADES:
Alta selectividad hacia la remoción de fósforo
Reversibilidad en el proceso de adsorción y posibilidad para recuperar el fósforo adsorbido
Tiempo de vida media prolongado
Resinas
Propiedades físicas necesarias para soportar las presiones mecánicas en un entorno operativo
(soportan muchos ciclos de adsorción / regeneración)
Baja selectividad hacia el fosfato
SO42-
NO3-
Cl-
HCO3-
Óxidos de metales
de transición
Adsorbentes selectivos hacia fosfato
Ácido Lewis: Zr(IV), Fe(III), Cu(II),
Co(II), Ln(III), Mo(VI)
- Baja resistencia mecánica: disminución de la capacidad del adsorbente
- No presentan regeneración eficiente
Sousa, A.F.d., et al., Chemical Engineering Journal, 2012. 210(0): p. 143-149.
Wu, R.S.S., et al., Chemosphere, 2007. 69(2): p. 289-294.
+
=
Adsorbentes híbridos
Blaney, L.M., et al. Water Research, 2007. 41(7): p. 1603-1613.
Rodrigues, L.A. and M.L.C.P. da Silva, Desalination, 2010. 263(1–3): p. 29-35.
Material | Solución | Tiempo de contacto | Capacidad de adsorción | Características
Intercambiador aniónico híbrido - Fe | Agua sintética 0.26 mg/L de fósforo | Columna 2.0 min | 2.3 mg/g de fósforo | Efluente final < 0.1 mg/L de fósforo
Intercambiador iónico- Fe/Al | Agua sintética, diferentes concentraciones de P | Lotes 48 h | 8.23 mg/g de fósforo | Mejor capacidad a valores bajos de pH

## Slide 7
- Solución de sólo fosfato: Rendimientos ~ 100%, buena distribución de las nanopartículas metálicas y alto número de sitios de adsorción
- Solución con ión competitivo: Resina, no presenta adsorción selectiva de fosfato lo que indica que la selectividad es mejorada con los metales
Adsorbentes más efectivos para la remoción de fosfato que la resinas de intercambio aniónico (IRA)
Materiales híbridos sintetizados
SELECTIVIDAD - FÓSFORO
80 % DE REMOCIÓN EN AGUAS REALES
Acelas, N et al., (2015). Chemosphere Volume 119, 1353-1360

## Slide 8
Transformación del fósforo adsorbido
Materia prima para la industria de fertilizantes
REGENERACIÓN DEL MATERIAL ADSORBENTE
Mg2+ + NH4+PO43-+6H2O (MgNH4PO4).6H2O
Desventajas
Costo de la resina
Reactivos para el proceso de síntesis
Alto costo en proceso de desorción
M
M
M
M
M
NaOH
H2PO4-
H2PO4-
H2PO4-
H2PO4-
H2PO4-
NaOH
NaOH
NaOH

## Slide 9
RESIDUOS AGROINDUSTRIALES: PRODUCCIÓN DE ADSORBENTES PARA LA REMOCIÓN DE FÓSFORO EN AGUAS Y SU TRANSFORMACIÓN A UN FERTILIZANTE

## Slide 10
Adsorbentes económicos
Ventajas:
Bajo costo
Amplia variedad de materia prima
Facilidad de modificación
Reducción de carga ambiental: Dificultades de disposición
Micrografía- Biochar-Fibra de Palma-Pirolizada 600°C
TRATAMIENTO TÉRMICO
PRUEBA LA EFICIENCIA PARA LA REMOCIÓN DE FÓSFORO

## Slide 11
Material de Soporte
(Biochar)
Fase activa
(óxidos metálicos)
Repulsión de los grupos oxigenados con los iones negativos de fosfato
Limitaciones de eficiencia de remoción de P sobre materiales carbonosos (biochar y/o carbones activados)
Liberación de P presente en su estructura natural
Enriquecer con metales y el biochar
(material de soporte y/o dispersión)

## Slide 12
BIOCOMPOSITES: BIOCHAR + METAL
Efecto sinérgico evidenciado en alta capacidad de adsorción de P [117 mg/g and 314 mg/g]
Reactivos Químicos
(CaCl2 , CaCO3 )
Incremento costo de producción
Water Res. 171 (2020) 115450.https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115450.
Fuente natural de Ca
250.000 tons/año de cáscara de huevo (mundo)
94 % de CaCO3
614kg de fibra/ ton de aceite

## Slide 13
Phosphate removal from aqueous solutions by heat treatment of eggshell and palm fiber.
Journal of Environmental Chemical Engineering 9(1), 104684, 2021
Se evidencia efecto en la relación cáscara de huevo: fibra
CaCO3 en ES puede transformarse a CaO-Ca(OH)2, usando tratamientos térmicos
ESPECIES ACTIVAS DE CALCIO

## Slide 14
ES:F 1:10
ANTES DE LA ADSORCIÓN DE FÓSFORO
Journal of Environmental Chemical Engineering, 9 (1), 2021, 104684
Se evidencia la existencia deCaCO3 y la transformación a las fases activas de calcio en la adsorción de fósforo : CaO-Ca(OH)2
FTIR Y DRX DEL BIOCOMPOSITE ES:F 1:10
ANTES DE LA ADSORCIÓN DE FÓSFORO

## Slide 15
ES:F _ 1:10
DESPUÉS DE LA ADSORCIÓN DE FÓSFORO
Journal of Environmental Chemical Engineering, 9 (1), 2021, 104684
Intercambio ligando y precipitación y formación de apatita
FTIR Y DRX DEL BIOCOMPOSITE ES:F 1:10
DESPUÉS DE LA ADSORCIÓN DE FÓSFORO
(Ca5(PO4)3OH)

## Slide 16
Journal of Environmental Chemical Engineering, 9 (1), 2021, 104684
(Ca5(PO4)3OH)
MICROGRAFÍAS SEM DEL BIOCOMPOSITE ES:F 1:10

## Slide 17
DRX de las fases de fosfato de calcio formadas en el tiempo
Unraveling the Ca-P species produced over the time during phosphorus removal from aqueous solution using biocomposite of eggshell-palm mesocarp fiber. Chemosphere 287 (3) 2022
El rol del Ca(OH)2 en la adsorción de P finaliza a las 0.25 h
El CaCO3 inicia a ser activo en la adsorción de P luego de 0.25h

## Slide 18
Chemosphere, 287(3)- 2022, 132333
Proceso de formación de Ca5(PO4)3OH
Ca(OH)2 Activo a tiempos menores de adsorción
CaCO3 se consume en el tiempo

## Slide 19
Journal of Environmental Chemical Engineering, 9 (1), 2021, 104684
Método que permitió la preparación de materiales ecológicos para la eliminación de fósforo desde soluciones acuosas

## Slide 20
Biomasa empleada | Tratamiento | Qm (mg/g) | Ref.
Cáscara de huevo (Eggshell, ES) | Pirólisis a 600 ºC | 90,8 | (Pérez et al., 2021)
Fibra de palma - cáscara de huevo. (ESF-1:1) | Pirólisis a 600 ºC | 134,0 | 
Fibra de palma - cáscara de huevo. (ESF-1:10) | Pirólisis a 600 ºC | 72,0 | 
Jacinto de agua (WH) | Calcinación a 650 ºC | 21,21 | (Ramirez-Muñoz et al., 2021)
Cáscara de papa - cáscara de huevo (ESPP-1:1) | Pirólisis a 700 ºC | 189,6 | (Quisperima et al., 2022)
Cáscara de naranja - cáscara de huevo (ESOP-1:1) | Calcinación 700 ºC | 315,25 | (Pérez, Giraldo, et al., 2022)
Cáscara de naranja (OP) | Calcinación 700 ºC | 96,1 | 
CAPACIDADES MÁXIMAS DE BIOCOMPOSITES PROUCIDOS EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN MAT&MPAC

## Slide 21
Economía circular: remoción y recuperación de P
Transformación a un producto de alto valor agregado
(P-fertilizante)
Biomasa residual
Adsorción de P
Reciclaje y recuperación
de P
¿Ahora qué hacer con la apatita?

## Slide 22
Biodisponibilidad del fósforo adsorbido
Biocomposite: (ESF-1:1)
Qmáxima = 134.0 mgPg-1
(85.96% Eliminación P aguas reales)
El alto porcentaje de solubilidad de P en el 2% de FA indica que el producto final funcionaría como una enmienda para ácidos suelos
La baja solubilidad en agua desionizada: disminución de pérdida de P por escorrentía garantizando liberación lenta de P al suelo.
“Reducir, reutilizar, reciclar”.

## Slide 23
Reactor de transformación termoquímica para la producción del material adsorbente (biocomposites)
Temperatura máxima de trabajo 1100°C 3 Kg/hora
Desarrollo tecnológico:
PLANTA PILOTO A ESCALA DE LABORATORIO

## Slide 24
Se, se ha logrado producir gran variedad de biocomposites, demostrando que las cáscaras de huevo son una fuente importante para incorporar especies activas de Ca2+ en biomasas, para la eliminación selectiva de P desde aguas residuales reales (aprox. 91% de remoción).
CONCLUSIONES
Después de remover el fósforo, se logró demostrar que el material adsorbente puede ser empleado como fertilizante rico en fósforo, con una característica muy importante y es de rápida liberación en solución acuosa pero lenta en suelos ácidos simulados, lo que evita pérdida de nutrientes por escorrentía.

## Slide 25
@ConMpac
Grupo de Investigación Materiales con Impacto
Mat&mpac